DrainoTech G20 - Géocomposite mince de drainage

Descriptif pour cahier des charges (version 02 2021)

Note :	Les textes entre [ ... ... ] peuvent être supprimés en cas de CSC neutre.

Les textes entre « ... ... » constituent un choix à adapter en fonction des spécificités du projet.

Le drainage de la toiture verte sera obtenu par la mise en œuvre d’une membrane drainante [ ... de type DrainoTech G20 ... ] composée d’une feuille de polyéthylène haute densité perforée à structure à noppes, recouverte d’un géotextile non-tissé filtrant en polyester de 110 g/m². La membrane aura une épaisseur totale de 20 mm. La capacité de rétention sera de 6 l/m². Le volume d’espace de drainage inférieur sera de 14 l/m².

Un géotextile anti-poinçonnement sera déroulé sur la membrane d’étanchéité.

Les noppes de la membrane de drainage seront placées vers le bas, le géotextile non-tissé intégré à la membrane vers le haut. Les rouleaux seront posés parallèlement et s’emboiteront l’un dans l’autre, le débordant en géotextile se superposant à la bande suivante.

La nappe drainante devra être recouverte directement après sa pose.

Afin d’éviter le colmatage du non-tissé, il faudra que les terres soient suffisamment drainantes et non pas de type argileux.