GravelGrid neutre ou noire

Dalle gravier en PE-HD

Descriptif pour cahier des charges (version 01 2021)

Note :	Les parties entre [ ... texte ... ] peuvent être supprimées en cas de CSC neutre.

Les parties entre « ... texte ... » constituent un choix à adapter en fonction des spécificités du projet.

1. Principe général

Les « ... espaces verts / emplacements de stationnement / accès pompiers / allées etc. … » seront réalisés à l'aide de dalles en PE-HD [ ... GravelGrid neutre ou noire pour gravier ... ] qui permettront la réalisation de zones en gravier carrossables, stables et perméables.

2. Descriptif du produit

Les dalles gravier [ ... de type GravelGrid ... ] seront « ...  en PE-HD recyclé de couleur noire ou en PE-HD pure de couleur neutre translucide  … », auront une dimension de 1140 x 570 mm et une épaisseur de 30 mm. Vides, elles offriront une résistance de minimum 150 t/m² et jusqu'à 400 t/m² une fois remplies.

Les dalles gravier auront une structure constituée de carrés de ± 70 x 70 mm. Le fond de la dalle sera également en polyéthylène haute densité, perméable à l’eau grâce à de petites ouvertures longilignes et fermé à toute perte de gravier.

Les dalles gravier devront être recyclables et résister aux influences atmosphériques et aux intempéries. Elles seront résistantes aux UV et au gel ainsi qu'aux acides, alcools et autres agents chimiques (ex : sels de déneigement, ammoniaque, pluies acides, …). Les dalles gravier devront être neutres pour l’environnement et ne pas nuire aux nappes phréatiques. Elles seront certifiées ISO 9001 et disposeront de rapports d’essais en laboratoire.

Lors de la pose en quinconce, les fixations intégrées verrouilleront toutes les plaques les unes aux autres dans la position correcte tout en permettant une légère dilatation de la dalle.

La pose des dalles se fera en suivant le descriptif de mise en œuvre du fabriquant. L'entrepreneur devra fournir la fiche technique provenant du fournisseur de la dalle.

3. Descriptif de pose

3.1. Réalisation de la fondation

a. Décaisser la terre sur « ... _ _ cm ... ».

b. En fond de coffre, poser un géotextile non-tissé « ... de minimum _ _ _ g/m² ... » [ ... de type Fibertex ... ] .

c. Réaliser un lit porteur d'une épaisseur de « ... 20 à 30 cm pour des véhicules légers / 30 à 50 cm pour des accès pompiers / 45 à 60 cm pour du passage de camions ... ». Le lit porteur sera en « ... graviers, concassé, pierrailles ... » d'une granulométrie « ... Ø 10/32, Ø 20/50, Ø 20/63, etc. ... ». Une granulométrie de type Ø 0/_ ne pourra pas être utilisée au risque de rendre la surface trop peu drainante. Bien compacter.

3.2. Réalisation du lit de pose

a. Sur le lit porteur, poser un géotextile non-tissé anti-contaminant [ ... de type Fibertex ... ] de minimum « ... _ _ _ g/m² ... » afin d'éviter le transfert du lit de pose dans le lit porteur.

b. Réaliser un lit de pose d'une épaisseur de 4 à 5 cm « ... en fin gravier (granulométrie Ø 2/5, Ø 2/7) ou en stabilisé drainant (max. 150 kg/m³) ... ». Une granulométrie de type Ø 0/_ ne pourra pas être utilisée au risque de rendre la surface trop peu drainante. Bien compacter.

3.3. Pose des dalles gravier

Les dalles [ ... GravelGrid ... ] seront posées et assemblées entre elles en quinconce en suivant le descriptif de pose du fournisseur. Prévoir un joint de dilatation de 5 cm entre les dalles gazon et les éléments entourant la zone « ... tel que les bordures en béton / les pavés / les billes de chemin de fer / l'asphalte / etc. ... » .

3.4. Plots de marquage

Les « ... emplacements de stationnement / accès pompiers / allées etc. … » seront délimités par des plots de marquage spécifiquement conçus et adaptés pour la dalle [ ... GravelGrid ... ] . Le nombre de plots et la disposition de ces derniers sont définis en accord avec l’architecte et le chef de projet. Les plots devront être mis en place avant le remplissage des dalles gravier.

3.5. Remplissage des dalles gravier

Le remplissage des dalles [ ... GravelGrid... ] devra avoir lieu dès que leur pose sera terminée. Les dalles gravier ne peuvent pas être laissées vides.

Le remplissage devra se faire avec du gravier Ø 2/7.

Le niveau fini du gravier après tassement naturel de ce dernier devra se trouver 1 cm au-dessus du bord supérieur de la dalle.