GridaGravel 34

Grote witte of zwarte grindplaat in PP/PE

Beschrijving voor het lastenboek (versie 08 2023)

Nota :	De teksten tussen [ ... tekst ... ] kunnen in het geval van een neutraal lastenboek verwijderd worden.

De teksten tussen « ... tekst ... » vormen een keuze die moet worden aangepast in functie van de specifieke kenmerken van het project.

1. Algemeen principe

De « ... groene zones / parkeerplaatsen / brandweerwegen / opritten enz. ... » zullen uitgevoerd worden met behulp van PP/PE [ ... GridaGravel 34 ... ] « ... wit of zwart … » grindplaten die toelaten om berijdbare, stabiele en waterdoorlaatbare grindzones te creëren.

2. Productbeschrijving

De grindplaten [ ... van het type GridaGravel 34 ... ] zullen vervaardigd zijn uit « ... zuiver (wit) of gerecycleerd (zwart) … » PP/PE granulaat. Ze zullen een afmeting van 912 x 650 mm en een dikte van 34 mm hebben. Leeg zullen ze een weerstand hebben van minimaal 148 t/m² en eenmaal gevuld tot 600 t/m². Leeg, de druksterkte (Fmax) zal 71.5 kN zijn en de treksterkte van de verbindingen zal minimum 2,1 kN/m zijn.

De platen zullen over een officieel laboratorium testrapport moeten beschikken.

De grindplaten zullen een honingraatstructuur hebben. De bodem van de plaat zal zoals de wanden vervaardigd zijn uit PP/PE. Deze bodem houdt elk verlies van grind tegen maar zal waterdoorlatend zijn dankzij de halfgesloten bodem. De grindplaten zullen voorzien moeten zijn van zijdelingse bevestigingen die in een correcte positie de ene plaat halfsteens in de andere bevestigt.

De grindplaten moeten recycleerbaar zijn en bestand zijn tegen atmosferische en weersinvloeden. Ze zijn bestand tegen UV en vorst, alsook tegen zuren, alcoholen en andere chemische stoffen (bv. sneeuwzouten, ammoniak, zure regen, enz.). De grindplaten moeten neutraal zijn voor het milieu en niet schadelijk voor het grondwater.

« ... De grindplaten zullen over specifieke markeerdoppen moeten beschikken. … »

De platen worden geplaatst volgens de plaatsingsinstructies van de fabrikant. De aannemer moet de technische fiche van de leverancier van de plaat ter beschikking stellen.

De [ ... GridaGravel 34 ... ] grindplaten zullen een afmeting van 912 x 650 mm en een dikte van 34 mm hebben.

De grindplaten zullen over verbindingen moeten beschikken met een treksterkte van minimum 2,1 kN/m.

De grindplaten zullen over een stevige en stijve bodem in geïnjecteerd PP/PE moeten beschikken.

De wanden zullen een dikte van minimum 3 mm moeten hebben.

De grindplaten zullen over specifieke markeerdoppen moeten beschikken.

3. Plaatsingsbeschrijving

3.1 Uitvoering van de fundering

a. « ... _ _ cm ... » aarde weghalen

b. Plaats een niet-geweven geotextiel op de bodem van de koffer [ ... van het type Fibertex, GeoNetex, ... ] « ... van minimum _ _ _ g/m² ... ».

c. Voer een waterdoorlaatbaar draagbed uit met een dikte van « ... 20 tot 30 cm voor lichte voertuigen / 30 tot 50 cm voor brandweerwegen / 45 tot 60 cm voor vrachtwagenverkeer ... ». Het draagbed bestaat uit « ... grind, steenslag, kiezels ... » met een korrelgrootte van « ... Ø 0/32, Ø 20/50, Ø 20/63, ... ».

Het draagbed goed aandrukken.

3.2 Uitvoering van het legbed

a. Plaats op het draagbed een niet-geweven filtervlies [ ... van het type Fibertex, GeoNetex, ... ] van minimum « ... _ _ _ g/m² ... » om de overdracht van het legbed in het draagbed te vermijden.

b. Voer een legbed uit met een dikte van 4 tot 5 cm « ... in fijn grind ( korrelgrootte Ø 2/5, Ø 2/7) of in een drainerende stabilisé (max. 150 kg/m³) ... ». Een korrelgrootte van het type Ø 0 / _ mag niet worden gebruikt door het risico dat het oppervlak dan onvoldoende doorlatend wordt.

Het legbed goed samendrukken.

3.3 Plaatsing van de grindplaten

De [ ... GridaGravel 34 ... ] platen worden geplaatst en bevestigd in een halfsteens verband volgens de plaatsingsinstructies van de leverancier. Voorzie een uitzettingsvoeg van 5 cm tussen de grindplaten en de elementen rondom het gebied « ... zoals betonnen boordstenen / kasseien / spoorbielzen / asfalt / enz. ... ».

3.4 Markeerdoppen

De « ... parkeerplaatsen / brandweerwegen / opritten, enz. ... » zullen afgebakend worden door middel van markeerdoppen die specifiek ontworpen en aangepast zijn voor de [ ... GridaGravel 34 ... ] plaat. Het aantal markeerdoppen en de opstelling worden in samenspraak met de architect en de projectleider bepaald.

De markeerdoppen moeten in de plaat geplaatst worden vóór de opvulling met grind.

  - Opvulling van de grindplaten

De opvulling van de [ ... GridaGravel 34 ... ] platen moet plaatsvinden van zodra hun plaatsing is beëindigd. De grindplaten mogen niet leeg gelaten worden.

Opvulling met 5 cm grind met een korrelgrootte tussen 5 mm en 25 mm.

Na samendrukking en natuurlijke verzakking moet het afgewerkte niveau van het grind zich permanent minimum 1 tot maximum 2 cm boven de bovenrand van de plaat bevinden.