Isoline G10 - Géocomposite de drainage

Membrane 10 mm + géotextile sur une face

Descriptif pour cahier des charges (version 06 2022)

Note :	Les parties entre [ ... texte ... ] peuvent être supprimées en cas de CSC neutre.

Les parties entre « ... texte ... » constituent un choix à adapter en fonction des spécificités du projet.

Le drainage de « ... la toiture plate, dalle béton, mur enterré, etc. ... » sera obtenu par la mise en œuvre d'une nappe drainante [ ... de type isoline G10 ... ]. Le géocomposite de drainage aura un poids de ± 740 g/m². Il sera constitué d'une membrane alvéolaire en polyéthylène haute densité noir de 10 mm d'épaisseur recouverte d'un géotextile non tissé gris en polypropylène de 136 g/m² soudé sur le haut des noppes. Les rouleaux auront une longueur de 12,50 m pour une largeur utile de 2 m. Le géotextile intégré au produit aura une largeur de 2m10 afin d'assurer un recouvrement de 10 cm entre les bandes.

Le géocomposite de drainage [ ... isoline G10 ... ] aura une résistance à l'écrasement de 42 t/m². Le géocomposite devra pouvoir offrir une capacité de drainage horizontal (i = 0,1) de 1,26 l/(ms) sous 50 kPa et de 4,23 l/(ms) en drainage vertical (i = 1) sous 50 kPa.