TechnoDrain 6.2
Géocomposite mince de drainage double structure avec géotextile des 2 côtés

Descriptif pour cahier des charges (version 08 2022)
Note :	Les parties entre [ ... texte ... ] peuvent être supprimées en cas de CSC neutre.
	Les parties entre « ... texte ... » constituent un choix à adapter en fonction des spécificités du projet.

1. Principe général
Le drainage « ... vertical des murs enterrés, fondations, parois de tunnels, etc. ... » ou « ... horizontal de la toiture plate, dalle béton, terrasse, surface carrossable, etc. ... » sera obtenu par la mise en œuvre d'un géocomposite drainant [ ... de type TechnoDrain 6.2 ... ] à double structure.

2. Descriptif du produit
La membrane de drainage [ ... TechnoDrain 6.2 ... ] sera constituée d'une structure alvéolaire thermoformée tridimensionnelle à très fort indice de vide en polyéthylène haute densité recouverte sur les deux faces d'un géotextile non tissé en polypropylène de 110 g/m². Les différentes couches du géocomposite devront avoir été assemblées par collage aux extrémités afin d'assurer le bon maintien de l'ensemble sans entraver la souplesse du produit.
La membrane de drainage [ ... TechnoDrain 6.2 ... ] devra faire minimum 6 mm d'épaisseur sous 2 kPa, aura une masse surfacique de 800 g/m², devra résister à une traction de 20,8 kN/m dans le sens longitudinal (MD) et de 22,7 kN/m dans le sens transversal (CMD) et aura une résistance à la compression de minimum 50 t/m².
Les rouleaux auront une longueur de 25 m et seront disponibles en 1,10 m ou 2 m de large. Les feutres non tissés intégrés sur les deux faces du produit auront une largeur de 1,30 m ou 2,20 m afin d'assurer un recouvrement entre les bandes.
Le géocomposite [ ... TechnoDrain 6.2 ... ] offrira les capacités de débit suivantes :
Si i=1		sous 20 kPa : 1 L/(m.s)
		Sous 100 kPa : 0,93 L/(m.s)
		Sous 200 kPa : 0,83 L/(m.s)

Le géocomposite devra être recouvert dans les deux semaines suivant sa pose.
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